**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

„Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes vajadzībām 2022.gada martā - aprīlī”

(ID Nr. DR/2022/TI/2)

|  |  |
| --- | --- |
| Prasības piegādājamai autopiekabei | Pretendenta piedāvājums |
| **1.Vispārējas prasības** |  |
| * 1. Kokskaidu granulām jābūt mehāniski noturīgām, bez skaidu smalkumiem, sausām, ražotām no tīras stumbra koksnes (apaļkoksnes) koka skaidas, tās nedrīkst saturēt līmes un citu ķīmisko element sastāvdaļas, kā arī metālu, plastmasas, smilšu un citu svešķermeņu piemaisījumus.
 |  |
| * 1. Granulas jāpiegādā nefasētas, beramā veidā, specializētā autotransportā ar pneimotransportieri
 |  |
| **2Tehniskie rādītāji:** |  |
|  2.1. Granulām jāatbilst ISO 17225-2 standartam vai ekvivalents, kvalitātes klase ENplusA1 |  |
| 2.2. Granulu diametrs 6 mm un garumā ne mazāk kā 3,15 mm , bet ne vairāk kā 40 mm. |  |
| 2.3 .Relatīvais mitrums: Ne vairāk kā 10%. |  |
| 2.4. Pelnu saturs: Ne vairāk kā 0,5%  |  |
| 2.5. Mehāniskā izturība ne mazāk kā 98 %. |  |
| * 1. Granulu putekļu, smalko daļiņu (mazāku par 3,15 mm) saturs ne vairāk ka 0,5%.
 |  |
| 2.7. Tilpuma masa: ne mazāk kā 650 kg/m3. |  |
| * 1. Granulu neto siltumspēja: Ne mazāka kā 16,5MJ/kg
 |  |
| 2.8.Slāpekļa daudzums līdz 0,3 % |  |
| 2.9.Sēra daudzums līdz 0,03% |  |
| 2.10.Hlora daudzums līdz 0,02%. |  |
| * 1. Pelnu kušanas temperatūra ne mazāka kā 1200 oC
 |  |
| **3.Piegādes nosacījumi** |  |
| 3.1. Kopējais pasūtījuma apjoms: 39,00 tonnas |  |
| 3.2. Piegādes pasūtījuma apjoms mēnesī: martā 19,00 tonnas, aprīli 20,00 tonnas |  |
| 3.3. Vienas piegādes izpildes laiks: ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma (telefoniski vai pa e-pastu) |  |
| 3.4. Kokskaidu granulu piegādes vieta: Torņakalns, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, ieplūdes caurule DN 89. Bunkuru piepildīt ar iepūšanas metodi. Vienā piegādē var pieņemt 20,00t |  |

*Pretendentam jāpievieno ENplus akreditētas apsekošanas iestādes izsniegta laboratorijas testa rezultāta, kurš ir bijis par pamatu ENplus sertifikāta izsniegšanai vai pagarināšanai, kopija, kas apliecina pretendenta spējas līguma darbības laikā nodrošināt kokskaidu granulu kvalitāti atbilstoši pretendenta iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam, vai līdzvērtīgs dokuments un apliecina, ka kokskaidu granulu paraugus pie sertifikāta turētāja ir izņēmis ENplus sarakstos iekļauts inspektors vai līdzvērtīgi sertificēts eksperts atbilstoši standarta EN 14778 prasībām.*

Apliecinām, ka:

1. Preces ražotājs ir <<*pretendenta nosaukum*s>>;
2. Prece atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un tiks piegādāta saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām;
3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma preces konkrētajai partijai tiks uzrādīts Preces atbilstības sertifikāts, kurā norādīta koksnes granulu parametru vērtība atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām;
4. Prece tiks piegādāta ar piedāvājumā norādīto specializēto transporta līdzekli, kas nodrošina kvalitatīvu preču izkraušanu un absorbē pastiprinātas daļiņu ģenerēšanas risku.

Ar šo uzņemos atbildību par tehniskajā piedāvājumā ietverto informāciju, atbilstību noteikumu prasībām.

|  |  |
| --- | --- |
| Amats, vārds, uzvārds |  |

2022.gada …... martā